Sifat-Sifat Fisiko Kimia Pati Ubi Kayu Terfermentasi Khamir Indigenus Tapai (C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalis)

Physico-Chemical Properties of Cassava Starch Fermented by Indigenous-Tapai Yeasts (C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalis)

Heru Widyatmoko1, Achmad Subagio2,3, N. Nurhayati1,2,3*

1Program StudiMagister Bioteknologi, Universitas Jember,Jl. Kalimantan No.37 PS BIOTEKNELOGI UNEJ, Sumbersari, Jember 68121, Indonesia

2Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember, Jl. Kalimantan No.37 FTP UNEJ, Sumbersari, Jember 68121, Indonesia

3Center for Development of Advanced Science andTechnology, Universitas Jember, Jl. Kalimantan No.37 CDAST UNEJ, Sumbersari, Jember 68121, Indonesia

*Email: nurhayati.ftp@unej.ac.id

Tanggal submisi: xxxxxxx; Tanggal penerimaan: xxxxxxx (diisi oleh pengelola jurnal)

ABSTRAK

Isolasi khamir amilolitik asal tapai mendapatkan empat isolat yaitu Candida guilliermondii, Trichosporon mucoides, Saccharomycopsis fibuligera, dan Candida tropicalis.Penelitian ini bertujuan untuk memfermentasi pati ubikayu dengan khamir indigenus tapai (C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalis) dan mengkarakterisasi sifat-sifat fisiko kimia pati ubi kayu terfermentasi.Fermentasi dilakukan dengan menginokulasikan sebanyak 3 mlstarter cair isolat khamir kedalam suspensi pati ubi kayu dan diinkubasi pada suhu 28oC selama 72 jam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa khamir mampu tumbuh hingga 107 CFU/ml selama fermentasi pati ubi kayu. Fermentasi oleh khamir mampu menurunkan derajat keasaman cairan fermentasi, akan tetapi meningkatkan nilai viskositas trough, breakdown dan viskositas akhir serta daya kembang pati ubi kayu. Pati ubi kayu terfermentasi juga mengalami peningkatan nilai suhu awal gelatinisasi (To 64.7-67oC), suhu puncak gelatinisasi (Tp 69.1-71.2oC), suhu akhri gelatinisasi (Tc 73.9-75oC), tetapi mengalami penurunan entalpi gelatinisasi (∆H 4.84-6.38 J/g).

Kata kunci:ubi kayu, pati, fermentasi, khamir, tapai

ABSTRACT

Amylolytic yeasts were isolated from tapai i.e Candida guilliermondii, Trichosporon mucoides, Saccharomycopsis fibuligera, and Candida tropicalis. These research aimed to ferment the cassava starch by indigenous tapai yeasts (C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalis) and characterize the physicochemical of fermented cassava starch. Fermentation of cassava starch was carried out by inoculation of 3 mlbroth yeast starter in the suspended cassava starch  then incubated at 28oC during 72h. The result showed that yeast can growth up to 107 CFU/ml during cassava starch fermentation. The fermentation can decrease acidity degree (pH), but increased the value of trough, breakdown, final viscosity and swelling power of cassava starch. The fermented cassava starch by indigenous tapai yeasts occurred the increasing of percentage of temperature onset (To 64.7-67oC), peak temperature of gelatinization (Tp 69.1-71.2oC), conclusion temperature of gelatinization (Tc 73.9-75oC),, but decreased the gelatinisation entalphy (∆H 4.84-6.38 J/g).

Keywords: cassava, starch, fermentation, yeast, tapai

PENDAHULUAN

Ubi kayu (Manihot esculenta Crants) merupakan bahan pangan yang banyak mengandung pati (starchy food). Ubi kayu sebagai komoditas pangan lokal yang memiliki potensi untuk menjadi produk pangan ekspor. Beberapa contoh produk olahan ubi kayu yang sudah diindustrikan diantaranya yaitu gaplek, tepung ubi kayu, tepung ubikayu terfermentasi (MOCAF/modified cassava flour), beras ubi kayu.

Proses fermentasi ubikayu juga dapat menghasilkan produk seperti tapai, peuyeum, gatot, growol, fufu dan lafun (Sugiharto dkk., 2016;Wahyuni dkk., 2017;Umeh dkk., 2014; dan Ogunnaike dkk., 2015)Teknologi fermentasi dapat menghasilkan produk dengan cita rasa tertentu atau bahkan mampu memperbaiki karakteristik mutu produk.

Khamir banyak digunakan sebagai starter pada proses fermentasi bahan pangan berpati seperti tape, sirup kaya fruktosa (high fructose syrup/HFS), dan bir (El sharoud dkk., 2009; dan Jimoh dkk., 2012). Khamir dalam pembuatan tapai berperan mendegradasi pati menjadi glukosa maupun senyawa aromatik seperti alkohol dan asam organik(Choo dkk., 2016). Proses fermentasi tapai dipengaruhi oleh cara pengolahan, bahan dan khamir yang digunakan (Barus dkk., 2013). Kemampuan untuk mendegradasi pati tidak sama pada setiap khamir, namun beberapa khamir telah terindentifikasi mampu mendegradasi pati (Oslan dkk., 2012).

Beberapa penelitian melaporkan bahwa khamir pada tapai diantaranya yaitu S. cerevisiae, C. krusei, C. pelliculosa, C. utilis, C. spharearica, C. magnoliae, R. mucillaginosa, R. glutinis(Chiang dkk., 2006). Khamir pada ragi tapai yaitu Pichia jadinii dan Pichia kuadriavzevii (Barus dkk., 2013), Trichosporon sp. Clamydomucor sp., Candida sp. dan Saccharomyces sp (Tamang dkk., 2016). Fermentasi pati ubi kayu oleh khamir dapat meningkatkan sifat granula pati, menurunkan daya kembang, dan menurunkan kadar amilosa(Kustyawati dkk., 2013).Penelitian ini bertujuan untuk mengkarakterisasi sifat-sifat fisiko kimia pati ubi kayu terfermentasi oleh khamir indigenus tapai yaitu khamir C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalis.

METODE PENELITIAN

Bahan

Bahan yang digunakan antara lain pati ubi kayu, dan media mikrobiologi adalah Malt extract broth (MEB) (Merck), Bacteriological agar (Oxoid). Isolat khamir indigenus tapai ubi kayu yaitu khamir C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalis.

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian yaitu: saringan ukuran (80 mesh), otoklaf (Tomy autoclave High Pressure Steam Sterilizer ES-315),sentrifus (Yenaco model YC-180), neraca analitik (Precisa, ES 2200 C), shaker waterbath (SBS40- Stuard), vortek (Genie 2, Scientific Industries), oven (Air Concept Froilabo), inkubator (Air Concept Froilabo). Alat untuk analisis meliputi Rapid Visco Analyzer (RVA Tec Master, Perten, Swedia), Spektroskopi FT-IR (fourier transform infraredAlpha, Brucker, USA), Differential Scanning Calorimetry(DSC Thermo Plus Evo Rigaku DSC2830, Jepang), pH meter (Horiba Navi@pH), Spektrofotometer (Hitachi U-2900 Spectrophotometer), Scanning electrone microscope (Hitachi, TM 3000).

Fermentasi Pati Ubi Kayu oleh Khamir Indigenus Tapai

Pati ubi kayu difermentasi sebanyak 30 g dan ditambahkan air steril sebanyak 60 ml pada erlenmeyer. Starter isolat khamir indigenus tapai diinokulasi sebanyak 3 ml (10%). Starter yang digunakan berumur 24 jam setelah peremajaan, dan memiliki warna keruh dalam media cair (MEB). Pati ubi kayu difermentasi pada 28oC selama 72 jam. Endapan pati diambil dan dipisahkan dari air rendaman/slurry pati ubi kayu. Endapan pati dikeringkan pada suhu 50oC selama 24 jam menggunakan pengering oven. Pati ubi kayu terfermentasi selanjutnya diayak dengan ayakan ukuran 80 mesh untuk selanjutnya dikarakterisasi sifat-sifatnya.

Analisis Pertumbuhan Khamir Selama Fermetasi Pati Ubi kayu

Air rendaman ubi kayu fermentasidiambil sebanyak 1 ml dan diinokulasikan pada 9ml larutan garam fisiologis. Pengenceran dilakukan dari seri 10-1-10-7. Empat seri pengenceran (10-4, 10-5, 10-6 dan 10-7) diambil sebanyak 1 ml selanjutnya dilakukan pemupukan dengan media MEA menggunakan metode agar tuang dan diinkubasi pada suhu 28°C selama 48 jam. Koloni khamir yang tumbuh pada tiap cawan petri dihitung dan dibandingkan dengan kontrol. Rumus perhitungan yang digunakan adalah:

N=ΣC[1×n1+0.1×n2]×d											(1)

Keterangan:

N = Jumlah koloni

ΣC = Jumlah seluruh koloni yang dihitung

n1 = jumlah cawan pada pengenceran 1

n2  = jumlah cawan pada pengenceran 2

d = Tingkat pengenceran

Analisis Tingkat Keasaman Slurry (Air Rendaman)

Keasaman pH air rendaman diukur dengan pH meter (Horiba Navi@pH). Sebanyak 10 ml air rendaman diambil dan diukur nilai pHnya secara periodik tiap 24 jam.

Analisis Makroskopi Granula Pati Ubi Kayu Terfermentasi Khamir Indigenus Tapai

Gambar morfologi granula pati diperoleh memakai scanning electron microscope (SEM, Hitachi, TM 3000, Tokyo, Japan) pada 15.0 kV.Sampel pati terfermentasi ubi kayu terfermentasi 72 jam ditaburkan pada perekat dua sisi cellophane yang direkatkan pada aluminum stubs, perbesaran dilakukan pada 1000x.

Analisis Sifat Pasta Pati Ubi Kayu Terfermentasi Khamir Indigenus Tapai

Sebanyak 3 gram sampel (pati kering) ditimbang dalam wadah RVA, lalu ditambahkan 25 gram akuades. Pengukuran dengan RVA mencakup fase proses pemanasan dan pendinginan, diputar pada wadah sampel dengan kecepatan 160 rpm. Pada satu menit pertama dilakukan pemanasan awal sampai suhu mencapai 50oC. Selanjutnya, suhu pemanasan dinaikkan hingga 95oC. Pada menit 8,5 dan dijaga konstan pada 95oC selama 5 menit. Suhu sampelkemudian diturunkan kembali ke 50oC (pada menit ke 13) dan dipertahankan di 50oC selama 2 menit (sampai menit ke 14).

Analisis kadar amilosa dilakukan menurut AOAC (1995).Analisis daya kembang pati dilakukan dengan cara pati ubi kayu (0.4 g, basis kering) ditimbang dengan tepat dan dimasukkan pada tabung sentrifus kemudian ditambahkan 10 ml aquades. Larutan pati dipanaskan pada suhu 65oC, 75oC, dan 85oC selama 30 menit. Selanjutnya, sampel didinginkan di suhu ruang dan larutan disentrifus pada 3.000 g, selama 15 menit (Charoenrein dkk., 2012). Pengulangan pengukuran dilakukan sebanyak tiga kali. Nilai daya kembang dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Nilai daya kembang=Berat basah endapan pati gBerat kering pati (g)×100%					(2)

Analisis Sifat Termal Pati Ubi Kayu Terfermentasi Khamir Indigenus Tapai

Pengukuran sifat termal pati ubi kayu menggunakan alat DSC. Sebelum pengukuran, alat dikalibrasi menggunakan indium (titik leleh 156.78oC). Sebanyak 2 mg sampel dimasukkan kedalam pan aluminium dan dilakukan penutupan secara hermetis. Pengukuran dilakukan pada kisaran suhu: 30-140oC dengan heating rate:10oC/menit untuk mendapatkan grafik (Chinsamran dkk., 2005a).

Analisis Gugus Fungsi Pati Ubi Kayu Terfermentasi Khamir Indigenus Tapai

Analisis gugus fungsi pati dengan menggunakan alat Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR).Analisa spektroskopi FTIR, 5µl sampel diletakkan pada wadah silikon, wadah tersebut kemudian diletakkan pada unit pembaca mikro (HTS-XT, Bruket Optics GbH, Ettlinger, Jerman). Kemudian sinar inframerah akan dilewatkan ke sampel pada panjang gelombang 4000 cm-1 sampai 400 cm-1. Gelombang yang diteruskan oleh sampel akan ditangkap oleh detektor yang terhubung ke komputer yang akan memberikan gambaran spektrum sampel yang diuji. Analisis gugus fungsi suatu sampel dilakukan dengan membandingkan pita absorbsi yang terbentuk pada spektrum inframerah menggunakan program OPUS (versi 6,5; Bruket, Ettingen, Jerman)(Demiate dkk., 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan Khamir Selama Fermetasi Pati Ubi Kayu

Pati ubi kayu difermentasi secara terendam menggunakan khamir indigenus tapai yaitu C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalis. Pertumbuhan khamir dan pH air rendaman pati terfermentasi diamati selama 72 jam (Gambar 1).

Gambar 1. Populasi khamir air rendaman selama fermentasi pati ubi kayu oleh: C. guilliermondii(-ж-),T. mucoides(--), S. fibuligera(--),C. tropicalis (--) selama fermentasi 24, 48, dan 72 jam.

Pertumbuhan S. fibuligera lebih cepat dibandingkan dengan C. guilliermondii, T. mucoides atau C. tropicalis. Populasi S. fibuligera yaitu 5.96 log cfu/ml pada 24 jam setelah inkubasi dan naik 6.77 log cfu/ml pada fermentasi ke 72 jam. C. guilliermondii populasinya 6.47 log cfu/ml pada 24 jam setelah inkubasi dan populasinya menurun 4.56 log cfu/ml pada 72 jam. Populasi pertumbuhan C. tropicalis 6.58 log cfu/ml pada 24 jam setelah inkubasi, dan menurun 6,45 log cfu/ml pada fermentasi ke 72 jam. Populasi T. mucoides 6.67 log cfu/ml pada 24 jam setelah inkubasi dan naik 6.74 log cfu/ml pada fermentasi 72 jam. Peningkatan jumlah populasi khamir juga terjadi pada fermentasi ubi kayu menggunakan S. cerevisiae, L. plantarum, dan R. orizae yang masuk pada fase stasioner setelah difermentasi selama 24 jam (Gunawan dkk., 2015). Pada fermentasi pati ubi kayu secara alami (fermentasi 1 hari), pati ubi kayu asam (fermentasi 30 hari), pati ubi kayu sinar matahari, secara berurutan memiliki jumlah khamir yaitu 7.8, 6.2, 7.6 log unit CFU.g-1(Reboucas dkk., 2016).

Pada fermentasi ubi kayu menggunakan starter kombinasi L. fermentum dan khamir setelah 12 jam fermentasi diperole populasi sekitar 6.6-7.3 log CFU/mL pada kondisi terkendali. Jumlah khamir beragam dan berbeda signifikan antar waktu pengujian. Jumlah populasi tertinggi diperoleh pada P. carrabica CCMA 0193 dikultur tunggal pada 24 jam dan kombinasi kultur dengan L. fermentum pada 48 jam deperoleh 7.5 log CFU/mL (Freire dkk., 2015).

Tingkat Keasaman Air Rendaman Selama Fermentasi Pati Ubi Kayu

Banyak keuntungan yang berkaitan dengan penggunaan starter pada fermentasi, yaitu mempercepat keasaman produk, menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri patogen yang tumbuh pada produk, serta diperoleh kualitas yang konsisten (Freire dkk., 2015). Nilai pH adalah salah satu faktor penting untuk memaksimalkan pertumbuhan pada suhu fermentasi yang tepat (Oguntoyinbo, 2008). Nilai pH air pati ubi kayu terfermentasi C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalismenurun secara berurutan dari 5.7 ke 4.19, dari 5.7 ke 4.68, dari 5.57 ke 4.17 dan dari 5.57 ke 3.99, dengan suhu inkubasi 28oC (Gambar 2).

Gambar 2. Nilai pH air rendaman selama fermentasi pati singkong oleh:air rendaman selama fermentasi pati ubi kayu oleh: C. guilliermondii (-ж-),T. mucoides (--), S. fibuligera (--), C. tropicalis (--) selama fermentasi 24, 48, dan 72 jam

Peningkatan jumlah populasi khamir pada pH rendah semakin cepat. Rendahnya nilai pH juga ada pada fermentasi cauim (Schwan dkk., 2007), fermentasi pupuru (Wakil dkk., 2015), dan fermentasi ubi kayu(Freire dkk., 2015). Penurunan nilai pH pada ubi kayu juga terjadi ketika difermentasi menggunakan S. cerevisiae, L. plantarum, dan R. Oryzae dengan semakin lamanya waktu fermentasi. Hasilnya diperoleh penurunan kondisi pH dari L. plantarum, S. cerevisiae, dan R. oryzae berurutan yaitu 5.6-3.9, 5.8-4.4. dan 6.6-3.9 dengan inkubasi 30oC (Gunawan dkk., 2015). Keasaman produk fermentasi mempengaruhi rasa, aroma, daya simpan dan kualitas kesemuannya (Ilowefah dkk., 2015). C. tropicalis menghasilkan amilase yang dapat mendegradasi pati (Schwan dkk., 2007). Selama fermentasi khamir menghasilkan enzim amilolitik dan asam organik yang menyerang granula pati, berperan pada sifat fungsional pati asam ubi kayu(De dkk., 2014).

Freire dkk.,(2015) melaporkan bahwa kultur khamir mampu meningkatkan profil aroma pada produk akhir dan keamanan produk dengan rendahnya pH. Pada beras coklat yang difermentasi menggunakan khamir, turunnya pH selama fermentasi dapat disebabkan karena pengaruh degradasi struktur pati dan juga teraktivasi enzim yang dikeluarkan akan melepaskan unsur fenolik, karena fenolik merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk matrik dinding sel yang tidak larut, hal ini menunjukkan bahwa hasil perlakuan enzimatis akan melepaskan ikatan fenolik (Ilowefah dkk., 2015).

Sifat Fisiko Kimia Pati Ubi Kayu Terfermentasi Khamir Indigenus Tapai

Sifat Pasta Pati Ubi Kayu Terfermentasi Khamir Indigenus Tapai

Sifat pasta dari pati ubi kayu terfermentasi diukur berdasarkan siklus pemanasan-pendinginan (Gambar 3). Kurva pasta pati ubi kayu terfermentasi menunjukkan sedikit ketidaksamaan. Kotrol pati ubi kayu mengindikasikan berbeda dengan viskositas pati ubi kayu terfermentasi oleh isolat khamir. Pati ubi kayu terfermentasi memiliki kurva viskositas tumpang tindih menunjukkan kemiripan penyerapan.

Pati ubi kayu terfermentasi

Pati ubi kayu

Gambar 3. Sifat pasta pati ubi kayu terfermentasi

Profil gelatinisasi pati ubi kayu yang difermentasi menggukanan khamir C. guilliermondii, T. mucoides, S. fibuligera, dan C. tropicalis selama 24, 48 dan 72 jam memiliki pola yang mirip (Gambar 3). Suhu pasting (suhu gelatinisasi) dari pati terfermentasi berbeda-beda seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1.Sifat pasta pati ubi kayu terfermentasi

| Sampel | Viskositas puncak (cP) | Trough 1(cP) | Breakdown (cP) | Viksositas akhir (cP) | Setback (cP) | Waktu puncak (menit) | Suhu pasting (oC) | Amilosa (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pati ubi kayu | 4844 | 1727 | 1714 | 2480 | 753 | 5.93 | 67.95 | 15.85 |
| A24J | 4918 | 2015 | 2001 | 2796 | 781 | 5.73 | 68.30 | 15.61 |
| A48J | 4331 | 1971 | 1955 | 2700 | 729 | 5.87 | 68.35 | 11.28 |
| A72J | 4561 | 1915 | 1901 | 2721 | 806 | 5.80 | 68.30 | 12.34 |
| B24J | 4752 | 1843 | 1831 | 2604 | 761 | 5.67 | 67.90 | 11.22 |
| B48J | 4815 | 2081 | 2072 | 2914 | 833 | 5.80 | 67.95 | 13.76 |
| B72J | 4359 | 2053 | 2037 | 2681 | 628 | 5.73 | 68.35 | 14.73 |
| C24J | 4359 | 1877 | 1860 | 2641 | 764 | 5.67 | 67.60 | 13.85 |
| C48J | 4371 | 2027 | 2011 | 2754 | 727 | 5.53 | 67.90 | 14.22 |
| C72J | 4333 | 1850 | 1836 | 2569 | 719 | 5.67 | 68.40 | 14.50 |
| D24J | 4692 | 2058 | 2042 | 2829 | 771 | 5.60 | 67.20 | 14.68 |
| D1048J | 4673 | 2045 | 2029 | 2744 | 699 | 5.73 | 67.95 | 15.47 |
| D1072J | 4896 | 1992 | 1979 | 2688 | 696 | 5.67 | 68.35 | 15.47 |

Tabel 1. menunjukkan bahwa fermentasi meningkatkan nilai viskositas trough, breakdown dan viskositas akhir pati ubi kayu dibandingkan kontrol pati ubi kayu. Pati kontrol ubi kayu memiliki viskositas puncak yang tinggi yaitu 4844 cP dan penurunan viskositas breakdown yang cukup tajam yaitu 1714 cP. Pati ubi kayu terfermentasi khamir indigenus tapai memiliki viskositas breakdown yaitu berkisar antara 1831 cP-2072 cP, dan pati terfermentasi viskositas puncak berkisar antara 4331 cP-4918 cP. Pati yang memiliki puncak viskositas yang cukup tinggi dan diikuti penurunan viskositas breakdown yang cukup tajam selama pemanasan menunjukkan bahwa pati tersebut kurang tahan atau kurang stabil pada proses pemanasan (Rahmiati dkk.,2016). Yuliana dkk.,(2014) menyebutkan rendahnya kemampuan sampel ketika dipanaskan dengan pengadukan selama pemasakan bisa dilihat dari nilai breakdown pati terfermentasi yang lebih tinggi dibandingkan pati tanpa fermentasi.

Pati ubi kayu terfermentasi oleh T. mucoides selama 48 Jam memiliki viskositas setback tertinggi yaitu 833 cP, hal ini sesuai dengan viskositas akhir yang tinggi pula yaitu 2914 cP, dibanding kotrol pati ubi kayu viskositas setback yaitu 753 cP. Menurut Rahmiati dkk., (2016) viskositas setback tinggi menunjukkan pati cenderung lebih mudah mengalami retrogradasi, sehingga semakin cenderung membentuk gel selama pendinginan. Viskositas setback merupakan suatu parameter yang dipakai untuk melihat kecenderungan retrogradasi dan sineresis suatu pasta pati. Viskositas setback diperoleh dari selisih antara viskositas akhir dengan though ( Rahmiati dkk., 2016).

Pengaruh fermentasi terhadap viskositas tepungubi kayu Wikau Maombou juga dilaporkan olehWahyuni dkk., 2017. Viskositas puncak tepung ubi kayu Wikau Maombou yaitu 401 cP dengan suhu pasta 74.1cP, sedangkan viskositas puncak dan suhu pasta tepung ubi kayu yaitu 3550 cP dan 67.7oC. Tingginya viskositas puncak, waktu puncak, dan viskositas final dari pati ubi kayu terfermentasi mempunyai hubungan dengan aktivitas glukoamilase yang dapat meningkatkan profil gelatinisasi pati (Purwandari dkk., 2014;Dura dkk., 2014;dan Chung dkk., 2012).

Suhu awal gelatinisasi pati ubi kayualami/kontrol yaitu 67.95oC, sedangkan suhu awal gelatinisasi pati ubi kayu terfermentasi yaitu 68.40oC. Waktu puncak gelatinisasi pati ubi kayualami/kontrol yaitu 5.93 menit, sedangkan waktu puncak gelatinisasipati ubi kayu terfermentasi yaitu 5.53 menit. Granula menyerap air dan mengembang, dan bentuk kristalin rusak tidak beraturan. Waktu puncak dan viskositas puncak mengindikasikan kapasitas pati mengikat air dan granula pati mulai hancur, sedangkan tingginya nilai setback biasanya berhubungan dengan kadar amilosa pada pati (Copeland dkk., 2009). Rendahnya nilai setback setelah fermentasi berimplikasi terjadi perlambatan fenomena retrogradasi pada produk akhir (Ilowefah dkk., 2015).

Kadar amilosa pati ubi kayu terfermentasi 24 jam, 48 jam dan 72 jam yaitu antara 11.28%-15.61%, lebih rendah dibandingkan dari amilosa kontrol pati ubi kayu yaitu 15.85%. Khamir amilolitik memutus amilosa menghasilkan maltosa dan glukosa (Ilowefah dkk., 2015). Selanjutnya glukosa akan dikonsumsi oleh khamir untuk fermentasi. Selama fermentasi khamir memproduksi enzim untuk memecah ikatan komplek menjadi biomolekul sederhana untuk aktivitas biologis seperti amilase. Penurunan kadar amilosa terjadi juga pada fermentasi pati ubi kayu menggunakan S. cerevisiae(Kustyawati dkk., 2013). Selama fermentasi khamir memproduksi amilase yang menghidrolisis amilosa sehingga mengurangi kadar amilosa. Rendahnya kadar amilosa akan meningkatkan nilai daya kembang pati. Granula pati mulai terlarut dengan cepat hanya setelah suhu awal gelatinisasi diperoleh (Chinsamran dkk., 2005b; dan Yuliana dkk., 2014).

Sifat Termal Pati Ubi Kayu Terfermentasi Khamir Indigenus Tapai

Sifat termal pati ubi kayu terfermentasi oleh khamir indigenus tapai selama 72 jam ditunjukkan pada Gambar 4 dan Tabel 2. Granula pati mulai kehilangan sifat polarisasi disebut awal gelatinisasi (To), dan pada saat 98% polarisasi granula pati hilang disebut akhir gelatinisasi (Tc) (Wang dkk., 2013).

Gambar 4. Kurva sifat termal pati ubi kayucontrol/native (1) dan pati ubi kayu terfermentasi selama 72 jamoleh: C. guilliermondii (2),T. mucoides (3), S. fibuligera (4), C. tropicalis (5)

Pati ubi kayu terfermentasi menunjukkan peningkatan persentase nilai To dan Tp dibanding pati ubi kayu kontrol, berurutan yaitu 1.57%-5.18% dan 0.43%-2.45%. Pati ubi kayu terfermentasi isolat khamir nilai To dan Tp berkisar berurutan yaitu 64.7-67oC dan 69.1-71.2oC, dibandingkan dengan To dan Tp pati ubi kayu kontrolyaitu 64.2oC dan 69.3oC.Sifat termal yang diperoleh pada penelitian ini konsisten dengan pati asam ubi kayu di Columbia yang menunjukkan fermentasi meningkatkan nilai To dan Tp yaitu berurutan berkisar antara 58.59-60.67oC dan 64.88-67.03oC bila dibandingkan dengan To dan Tppati ubi kayu kontrolyaitu 57.94oC dan 63.48oC (Alonso dkk., 2016). Jadi, meningkatnya Tp karena keasaman mengindikasikan mayoritas daerah kristalin. Penurunan pada ∆T akan membentuk struktur kristalis yang sempurna (Alvarado dkk., 2013; dan Zeng dkk., 2015).

Tabel 2 Sifat termal pati ubi kayu terfermentasi oleh starter khamir, suhu awal (To), suhu puncak (Tp), suhu akhir (Tc) dan entalpigelatinisasi (∆H)

| Sampel Terfermentasi oleh | Lama fermentasi (jam) | To (oC) | Tp (oC) | Tc (oC) | ∆T=Tc-To (oC) | ∆H (J/g) | % peningkatanTo | % peningkatanTp | % peningkatanTc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontrol | - | 64.2 | 69.3 | 75.4 | 11.2 | 9.15 | − | − | − |
| C. guilliermondii | 24 | 64.7 | 69.1 | 74.4 | 9.7 | 5.28 | 1.57 | -0.58 | -4 |
|  | 48 | 66.2 | 70.2 | 74.4 | 8.2 | 5.3 | 3.92 | 1.01 | -4 |
|  | 72 | 66.5 | 70.5 | 74.9 | 8.4 | 6.38 | 4.40 | 1.44 | -3.4 |
| T. mucoides | 24 | 66.4 | 70.4 | 74.2 | 7.8 | 5.38 | 4.24 | 1.29 | -4.3 |
|  | 48 | 66.1 | 70.2 | 73.9 | 7.8 | 5.34 | 3.77 | 1.01 | -4.6 |
|  | 72 | 66 | 70.3 | 74.4 | 8.4 | 5.11 | 3.61 | 1.15 | -4 |
| S. fibuligera | 24 | 65.3 | 69.8 | 74 | 8.7 | 5.78 | 2.51 | 0.43 | -4.5 |
|  | 48 | 65.3 | 70.3 | 74 | 8.7 | 5.51 | 2.51 | 1.15 | -4.5 |
|  | 72 | 66.4 | 70.4 | 74.1 | 7.7 | 4.84 | 4.24 | 1.29 | -4.4 |
| C. tropicalis | 24 | 65.1 | 69.7 | 74.1 | 9 | 5.92 | 2.20 | 0.29 | -4.4 |
|  | 48 | 66.6 | 71.2 | 75.6 | 9 | 5.70 | 4.55 | 2.45 | -2.5 |
|  | 72 | 67 | 70.6 | 74.1 | 7.1 | 5.06 | 5.18 | 1.58 | -4.4 |

Pati ubi kayu terfermentasi khamir menunjukkan penurunan pada nilai Tc, ∆T, dan ∆H dibandingkan kontrol pati ubi kayu (Tabel 2). Pati terfermentasi mengalami penurunan nilai ∆T, ∆H, dan Tc, berurutan yaitu berkisar antara 7.1oC-9.7oC, 4.84-6.38 J/g, dan 73.9-75oC, sedangkan pati ubi kayutanpa terfermentasi (control) memiliki nilai ∆T, ∆H, dan Tcberurutan yaitu 11.2oC, 9.15 J/g, dan 75.4oC. Entalpi gelatinisasi (∆H) granula pati yaitu energi yang diperlukan untuk memotong ikatan dobel helik. Penelitian lainnya melaporkan bahwa pati ubi kayu yang memiliki tingkat keasaman tinggi menunjukkan penurunan nilai ∆H (Garcia dkk.,2016). Penurunan dalam ∆H terjadi karena asam menyerang bagian primer amorphous dalam granula dan bagian ini berperan penting dalam thermodynamis gelatinisas ( (Maribel dkk., 2014; dan Amayadkk., 2011). Deteksi perubahan entalpi selama scan DSC berlangsung dipengaruhi banyak faktor, termasuk kecepatan scan, kadar air (jumlah dan tipe pelarut), derajat granula pati terhidrasi, sumber botani, dan kondisi fisik granula pati dan sensitifitas alat (Alonso dkk., 2016). Pada pati ubi kayu asam diperoleh nilai To yaitu 61.7oC, Tp 69.4oC, Tc 71.9oC dan ∆H 3.3 J/g (Angeloni dkk., 2009).

Pati ubi kayu asam meningkat signifikan (p<0.05%) pada To (dari 58.56 ke 60.79oC) dengan beragam kelas keasaman dari 1 sampai 6 (nilai kelas keasaman dari 2.64 sampai 4.92%), nilai Tp meningkat dari 63.37 ke 64.80oC, menunjukkan dengan meningkatnya kelas keasamaan dari 1-6 sebagian besar kristal diserang asam dengan sempurna, struktur stabil, kristalin menjadi lebih resisten untuk diserang di rantai karboksil asam organik, oleh karena itu peleburan terjadi pada temperatur tinggi (Garcia dkk., 2016).

Daya Kembang Pati Ubi Kayu Terfermentasi

Kemampuan menyerap air pada fase pati dalam bentuk suspensi cairan tergelatinisasi dan kapasitas menahan air tersentrifugasi dibawah kondisi terkendali dapat merefleksikan sifat daya kembang yaitu dapat menjelaskan sifat pati tergelatinisasi. Daya kembang pati ubi kayukontrol dan pati ubi kayu terfermentasi ditampilkan pada Tabel 3. Daya kembang semua pati meningkat dengan meningkatnya suhu perlakuan. Semua pati ubi kayu terfermentasi juga meningkat nilai daya kembang selama waktu fermentasi.

Tabel3.Profil daya kembang pati ubi kayu terfermentasi

| Sampel Terfermentasi oleh | Lama fermentasi (jam) | Daya kembang (g/g) pada suhu (oC) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 65 |  | 75 |  | 85 |
| Kontrol | - | 7.3 |  | 7.8 |  | 6.8 |
| C. guilliermondii T. mucoides S. fibuligera C. tropicalis | 24 48 72 24 48 72 24 48 72 24 48 72 | 8.7 9.4 8.6 9.3 9.0 9.4 9.2 9.6 8.8 9.8 9.4 8.7 | 8.7. 8.8. 8.4. 9.0. 8.4. 9.5. 9.4. 10.3. 8.9. 10.4. 9.8. 8.9. | 8.5 8.6 8.4 8.4 8.2 8.9 9.1 9.8 8.4 9.0 8.9 8.3 |  |

Tabel 3 menunjukkan fermentasi meningkatkan daya kembang pati ubi kayu.Fermentasi pati ubi kayu selama 24, 48, dan 72 jam, memiliki daya kembang yaitu antara 8.4g/g-10.4 g/g pada suhu 75oC. Pati ubi kayu terfermentasi memiliki daya kembang yaitu antara 8.7 g/g-9.6 g/g pada suhu 65oC. Pati ubi kayu terfermentasi memiliki daya kembang yaitu antara 8.2 g/g-9.8 g/g pada suhu 85oC. Pada pati ubi kayu kontrol tanpa fermentasi nilai daya kembang pada suhu 65, 75, dan 85oC berurutan yaitu 7.3, 7.8, dan 6.8 g/g. Fermentasi tepung ubi kayu Wikau Maombo memiliki daya kembang 8.39 g/g pada suhu 90oC(Wahyuni dkk., 2017). Pada penelitian di pati beras diperoleh daya kembang maksimum yaitu berkisar 9g/g-23g/g pada 70oC, dan diatas 70oC hanya meningkatkan fraksi terlarut (Zavareze dkk., 2010). Pada beras ketan dan tepung gandum kaya amilopektin, nilai daya kembang berkisar antara 5-24 g.g-1, dengan variasi suhu 50, 60, 70, 80, 90oC. Semakin meningkat suhu, maka semakin besar nilai daya kembang (Qi dkk., 2015).

Gugus Fungsi Pati Ubi Kayu Terfermentasi

Gambar 5. menunjukkan spektra FTIR pati ubi kayu terfermentasi 72 jam. Fermetasi pati ubi kayu memiliki spektra penyerapan pada puncak 3291.2 cm-1 melebar mengindikasikan getaran gugus ikatan O-H, puncak 2920cm-1 mengindikasikan getaran gugus C-H streching. Spektra penyerapan puncak 1630cm-1 mengindikasikan adanya air dan 1149cm-1ditandai sebagai C-O-C jembatan ulur asimetrik spektra penyerapan 1016 cm-1ditandai sebagai sifat struktrur relatif amorphous gel pati(Chen dkk., 2017;Wahyuni dkk., 2017,dan Monteiro dkk., 2016). Pada pati ikatan silang spektra penyerapan sekitar 1300-1500cm-1, karakteristik yang diyakini membentuk ikatan phosporur oksegen (P=O), sedangkan karakteristik tiga serapan lainnya 1157cm-1, 1082 cm-1, dan 1016 cm-1menunjukkan adanya ikatan karbon oksigen (-CO) di ikatan silang pati.

K

B

C

D

A

Gambar 5 Spektra pati ubi kayualami/kontrol (K) dan pati ubi kayu terfermentasi selama 72 jam oleh (A) C. guilliermondii, (B) T. mucoides, (C) S. fibuligeraand (D) C. tropicalis.

Makrostruktur Granula Pati Ubi Kayu Terfermentasi

Gambar 6 menunjukkan morfologi granula pati ubi kayu terfermentasi 72 jam memiliki kemiripan yaitu tidak beraturan. Ukuran granula pati berkisar sekitar 2-25 µm. Pati ubi kayu terfermentasi saat diamati menggunakan scanning elektron mikroskop pada perbesaran1000x mengindikasikan permukaan granula pati terfermentasi tidak halus dan bentuknya tidak beraturan.

A

B

C

D

K

Gambar 6. Makrostruktur pati ubikayualami/native (K) dan pati ubi kayu terfermentasi selama 72 jamoleh:C. guilliermondii (A),T. mucoides(B), S. fibuligera(C), C. tropicalis(D)

Granula pati ubi kayu bentuknya kecil dan granulanya mengelompok (Horstmann dkk., 2016). Karakteristik granula pati mengelompok dengan ukuran 5-15µm, bentuk granula tidak beraturan menunjukkan granula terliberasi selama fermentasi, dan granula pati terfermentasi tergolong tipe A ditandai dengan karakteristik puncak yang tajam, kristalinitas 25.68%-20% (Wahyuni dkk., 2017). Granula pati ubi kayu ukurannya berkisar 2-32 µm(Zhu, 2015). Granula pati ubi kayu ukurannya berhubungan dengan struktur roti, diduga bahwa granula pati yang berkelompok akan melemahkan performa mengembang pada roti. Ketika pati ubi kayu difermentasi, permukaan granula pati 20 % berubah, mengkonfirmasi sebagai karakter fermentasi pada pati ubi kayu(Alonso dkk., 2016). Oleh karena itu, pati ubi kayu fermentasi diteliti pada sifat fisikokimia dan sifat fungsionalnya(Ilowefah dkk., 2015). Granula pati ubi kayu terfermentasi permukaannya tidak rata, memiliki lubang yang dangkal dengan diameter yang besar, karena terhidrolisis asam organik (Chinsamran dkk., 2005b). Pati ubi kayu dengan keasaman sekitar 4.92% berperan pada erosi di permukaan granula pati, kristalinitas relatif rendah, dan entalpi yang mengindikasikan awal terjadi degradasi di area kristalin granula (Garcia dkk., 2016)

KESIMPULAN

Khamir indigenus tapai mampu tumbuh selama fermentasi pati ubikayu. Sifat-sifat fisiko kimia pati ubikayu terfermentasi oleh khamir indigenus tapai yaitu: memiliki viskositas puncak 4331 cP-4918 cP, viskositas breakdown 1831 cP-2072 cP, suhu awal gelatinisasi 68.40oC, viskositas akhir 2914 cP, viskositas setback 833 cP, waktu puncak 5.53 menit; sifat termal meliputi nilai To 64.7-67oC, Tp 69.1-71.2oC, dan Tc 73.9-75oC, nilai ∆T 7.1oC-9.7oC, nilai ∆H 4.84-6.38 J/g; daya kembang 8.4-0.4 g/g pada suhu 75oC dengan spektra puncak FTIR 3291.2 cm-1 (gugus ikatan O-H), puncak 2920 cm-1(gugus ikatan C-H), puncak 1630 cm-1 (kandungan air), 1149 cm-1(ikatan C-O-Culur asimetrik), puncak 1016 cm-1 (sis amorphous).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kemristek Dikti yang telah mendanai penelitian ini melalui Program Penelitian Strategis Nasional 2016/2017.

DAFTAR PUSTAKA

Alonso, G.L., Niño-López, A. M., Romero-Garzón, A. M., Pineda-Gomez, P., del Real-Lopez, A., & Rodriguez-Garcia, M. E. (2016). Physicochemical transformation of cassava starch during fermentation for production of sour starch in Colombia. Starch - Stärke, 68(11–12), 1139–1147. doi.org/10.1002/star.201600059

Alvarado, P. M., Grosmaire, L., Dufour, D., Toro, A. G., Sanchez, T., Calle, F., &Tran, T. (2013). Combined effect of fermentation, sun-drying and genotype on breadmaking ability of sour cassava starch. Carbohydrate Polymers, 98(1), 1137–1146. doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.07.012

Amaya, L. S. L., Martínez-Bustos, F., Martínez Alegría, A. L., & de Jesús Zazueta-Morales, J. (2011). Comparative Studies on Some Physico-chemical, Thermal, Morphological, and Pasting Properties of Acid-thinned Jicama and Maize Starches. Food and Bioprocess Technology, 4(1), 48–60. doi.org/10.1007/s11947-008-0153-z

Angeloni, M. M. J., Kurtz, D. J., Raguzzoni, J. C., Delgadillo, I., Maraschin, M., Soldi, V., &Amante, E. R. (2009). Expansion properties of sour cassava starch (Polvilho Azedo): Variables related to its practical application in bakery. Starch/Staerke, 61(12), 716–726. doi.org/10.1002/star.200900132

AOAC (1995). Official Methods of Analysis. Association Analytical Chemists (AOAC). Published by the Association of Official Analytical Chemist. Washington DC, USA.

Barus, T., & Steffysia. (2013). Genetic diversity of yeasts from Ragi tape “ starter for cassava and glutinous rice fermentation from Indonesia ” Internal Transcribed Spacer ( ITS ) region. Merit Research Journals Of Food Science and Technology, 1(3), 31–35.

Charoenrein, W. K. & Sanguansri. (2012). Effect of rice storage on pasting properties, swelling and granular morphology of rice flour. As. J. Food Ag-Ind, 5(4), 315–321.

Chen, B., Dang, L., Zhang, X., Fang, W., Hou, M., Liu, T., & Wang, Z. (2017). Physicochemical properties and micro-structural characteristics in starch from kudzu root as affected by cross-linking. Food Chemistry, 219(1), 93–101. doi.org/10.1016/j.foodchem.2016.09.128

Chiang, Y. W., & Ismail, M. (2006). Microbial Diversity and Proximate Composition of Tapai , A Sabah ’ s Fermented Beverage. Malaysian Journal of MIcrobiology, 2(1), 1–6.

Chinsamran, K., Piyachomkwan, K., & Santisopasri, V. (2005a). Effect of Lactic Acid Fermentation on Physico-chemical Properties of Starch Derived from Cassava , Sweet Potato and Rice. Kasetsart J., 39(9), 76–2005.

Chinsamran, K., Piyachomkwan, K., & Santisopasri, V. (2005b). Effect of Lactic Acid Fermentation on Physico-chemical Properties of Starch Derived from Cassava , Sweet Potato and Rice. Kasetsart, 39(1), 76–87.

Choo, J. H., Hong, C. P., Lim, J. Y., Seo, J.-A., Kim, Y.-S., Lee, D. W., &Kang, H. A. (2016). Whole-genome de novo sequencing, combined with RNA-Seq analysis, reveals unique genome and physiological features of the amylolytic yeast Saccharomycopsis fibuligera and its interspecies hybrid. Biotechnology for Biofuels, 9(1), 246. doi.org/10.1186/s13068-016-0653-4

Chung, H.-J., Cho, A., & Lim, S.-T. (2012). Effect of heat-moisture treatment for utilization of germinated brown rice in wheat noodle. LWT - Food Science and Technology, 47(2), 342–347. doi.org/10.1016/j.lwt.2012.01.029

Copeland, L., Blazek, J., Salman, H., & Tang, M. C. (2009). Food hydrocolloids form and functionality of starch. Food Hydrocolloids, 23(6), 1527–1534. doi.org/10.1016/j.foodhyd.2008.09.016

De S. A., A. C. M., Azevedo, M. S., Ribeiro, D. H. B., Costa, A. C. O., & Amante, E. R. (2014). Validation of HPLC and CE methods for determination of organic acids in sour cassava starch wastewater. Food Chemistry, 172(1), 725–730. doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.09.142

Demiate, I. M., Dupuy, N., Huvenne, J. P., Cereda, M. P., & Wosiacki, G. (2000). Relationship between baking behavior of modified cassava starches and starch chemical structure determined by FTIR spectroscopy. Carbohydrate Polymers, 42(2), 149–158. doi.org/10.1016/S0144-8617(99)00152-6

Dura, A., Błaszczak, W., & Rosell, C. M. (2014). Functionality of porous starch obtained by amylase or amyloglucosidase treatments. Carbohydrate Polymers, 101(1), 837–845. doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.10.013

El-Sharoud, W. M., Belloch, C., Peris, D., & Querol, A. (2009). Molecular identification of yeasts associated with traditional egyptian dairy products. Journal of Food Science, 74(7), 1–6. doi.org/10.1111/j.1750-3841.2009.01258.x

Freire, A. L., Ramos, C. L., & Schwan, R. F. (2015). Microbiological and chemical parameters during cassava based-substrate fermentation using potential starter cultures of lactic acid bacteria and yeast. Food Research International, 76, 787–795. doi.org/10.1016/j.foodres.2015.07.041

Garcia, M. C., Franco, C. M. L., Junior, M. S. S., & Caliari, M. (2016). Structural characteristics and gelatinization properties of sour cassava starch. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 123(2), 919–926. doi.org/10.1007/s10973-015-4990-5

Gunawan, S., Widjaja, T., Zullaikah, S., Ernawati, L., Istianah, N., Aparamarta, H. W., & Prasetyoko, D. (2015). Effect of fermenting cassava with Lactobacillus plantarum, saccharomyces cereviseae , and Rhizopus oryzae on the chemical composition of their flour. International Food Research Journal, 22(3), 1280–1287.

Horstmann, S. W., Belz, M. C. E., Heitmann, M., Zannini, E., & Arendt, E. K. (2016). Fundamental Study on the Impact of Gluten-Free Starches on the Quality of Gluten-Free Model Breads. Foods, 5(30), 1–12. doi.org/10.3390/foods5020030

Ilowefah, M., Bakar, J., Ghazali, H. M., Mediani, A., & Muhammad, K. (2015). Physicochemical and functional properties of yeast fermented brown rice flour. Journal of Food Science and Technology, 52(9), 5534–5545. doi.org/10.1007/s13197-014-1661-7

Jimoh, S. O., Ado, S. A., Ameh, J. B., Whong, C. M. Z., & Anglais, A. T. E. (2012). Characteristics and Diversity of Yeast in Locally Fermented Beverages Sold in Nigeria. World J of Engineering and Pure and Applied Sci, 2(2), 40–44.

Kustyawati, M. E., Sari, M., & Haryati, T. (2013). Efek Fermentasi Dengan Saccharomyces cerevisiae Terhadap Karakteristik Biokimia Tapioka. Agritech, 33(3), 281–287.

Maribel, O. M., Senay S., Orhan, D., Kadir, G.G, &Umit, G. (2014). Physicochemical Properties of Starch from a Cereal-Based Fermented Food (Tarhana). Journal of Nutrition & Food Sciences, 4(3), 2–7. doi.org/10.4172/2155-9600.1000263

Monteiro, S., Martins, J., Magalhães, F., & Carvalho, L. (2016). Low Density Wood-Based Particleboards Bonded with Foamable Sour Cassava Starch: Preliminary Studies. Polymers, 8(10), 354. doi.org/10.3390/polym8100354

Ogunnaike, A. M., Adepoju, P. A., Longe, A. O., Elemo, G. N., & Oke, O. V. (2015). Effects of submerged and anaerobic fermentations on cassava flour (Lafun). African Journal of Biotechnology, 14(11), 961–970.doi.org/10.5897/AJB12.25700

Oguntoyinbo, F. A. (2008). Evaluation of diversity of Candida species isolated from fermented cassava during traditional small scale gari production in Nigeria. Food Control, 19(5), 465–469. doi.org/10.1016/j.foodcont.2007.05.010

Oslan, S. N., Salleh, A. B., Noor, R., Raja, Z., Rahman, A., Leow, A., & Chor, T. (2012). Locally isolated yeasts from Malaysia : Identification , phylogenetic study and characterization. ACTA Biochemica Polonica, 59(2), 225–229.

Purwandari, U., Hidayati, D., Tamam, B., & Arifin, S. (2014). Gluten-free noodle made from gathotan (an Indonesian fungal fermented cassava) flour: Cooking quality, textural, and sensory properties. International Food Research Journal, 21(4), 1615–1621.

Qi, Y., Cui, T., Jing, Y., Shan, C., Zhao, Z., Wu, P., & Zhang, X. (2015). Comparative Studies between Physicochemical Properties of White Waxy Wheat Flour and Glutinous Rice Flour. OALib, 2(6), 1–8. doi.org/10.4236/oalib.1101633

Rahmiati, T. M., Y. Aris Purwanto., S. Budijanto., &Khumaida, N. (2016). Sifat Fisikokimia Tepung dari 10 Genotipe Ubi Kayu ( Manihot esculenta Crantz ) Hasil Pemuliaan. Agritech, 36(4), 459–466.

Reboucas, K. H., & P Gomes, L. (2016). Evaluating Physicochemical and Rheological Characteristics and Microbial Community Dynamics during the Natural Fermentation of Cassava Starch. Journal of Food Processing & Technology, 7(4). doi.org/10.4172/2157-7110.1000578

Schwan, R. F., Almeida, E. G., Souza-dias, M. A. G., & Jespersen, L. (2007). Yeast diversity in rice - cassava fermentations produced by the people of Brazil indigenous Tapirape. FEMS Yeast Research, 7(1), 966–972. doi.org/10.1111/j.1567-1364.2007.00241.x

Sugiharto, S., Yudiarti, T., & Isroli, I. (2016). Assay of Antioxidant Potential of Two Filamentous Fungi Isolated from the Indonesian Fermented Dried Cassava. Antioxidants, 5(1), 6. doi.org/10.3390/antiox5010006

Tamang, J. P., Shin, D., Jung, S., & Chae, S. (2016). Functional Properties of Microorganisms in Fermented Foods. Frontiers in Microbiolgy, 7(4), 1–13. doi.org/10.3389/fmicb.2016.00578

Umeh, S.O., & Odibo, F. J. (2014). Amylase activity as affected by different retting methods of cassava tubers. International Journal of Agricultural Policy and Research, 2(July), 267–272.

Wahyuni, S., Ansharullah, Saefuddin, Holilah, & Asranudin. (2017). Physico-chemical properties of Wikau maombo flour from cassava (Manihot esculenta Crantz). Journal of Food Measurement and Characterization, 11(1), 329–336. doi.org/10.1007/s11694-016-9401-5

Wakil, S. M., & Benjamin, I. B. (2015). Starter developed pupuru, a traditional Africa fermented food from cassava (Manihot esculenta). International Food Research Journal, 22(6), 2565–2570.

Wang, S., & Copeland, L. (2013). Molecular disassembly of starch granules during gelatinization and its effect on starch digestibility: a review. Food & Function, 4(11), 1564. doi.org/10.1039/c3fo60258c

Yuliana, Nety N. S., Sugiharto, R., & Amhety, D. (2014). Effect of Spontaneous Lactic Acid Fermentation on Physico-Chemical Properties of Sweet Potato Flour. Microbiology Indonesia, 8(1), 1–8. doi.org/10.5454/mi.8.1.1

Zavareze, E. da R., Storck, C. R., de Castro, L. A. S., Schirmer, M. A., & Dias, A. R. G. (2010). Effect of heat-moisture treatment on rice starch of varying amylose content. Food Chemistry, 121(2), 358–365. doi.org/10.1016/j.foodchem.2009.12.036

Zeng, F., Ma, F., Kong, F., Gao, Q., & Yu, S. (2015). Physicochemical properties and digestibility of hydrothermally treated waxy rice starch. Food Chemistry, 172(1), 92–98. doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.09.020

Zhu, F. (2015). Composition, structure, physicochemical properties, and modifications of cassava starch. Carbohydrate Polymers, 122, 456–480. doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.10.063